100%回收料生产PET打包带挤出生产线设备配置及技术参数

- 简介

PET打包带是一种国际先进的包装材料，是一种高密度纤维带，是以聚对苯二甲酸乙醇为主要原料经挤出加工而成的，国际上认可的环保型打包带。

- 工艺特点

原料：预结晶干燥、挤出机、模具、流延。第一次预热 第一次牵引拉伸 第二次预热 第二次牵引拉伸  压花 热定型 第三次牵引卷取。

- 设备配置及技术条件

1、 CSG-400型双桶式除湿结晶系统                    1套

主要技术参数

干燥能力：PET110kg/h  露点-40

结晶能力：PET110kg/h  露点-40

干燥风机功率： 4kw

再生风机功率：16KW

再生电热功率：9KW

干燥料斗容量：600L

结晶料斗容量：300L

结晶搅拌功率：3.0KW

冷却水口径：  1寸

冷却水流量： 4-5T/h

分子筛容量：80kg

干燥温度范围：PET 155-160度

再生温度范围：180-220度

安全措施：双重温度保护

自动加料能力：300Kg/h

2、SJ-65/30单螺杆挤出机                                1台

该机配有挤出机专用减速机，齿轮和轴类零部件均采用了高强度合金钢，经渗碳、磨齿等工艺加工，并配以超规格的特大推力轴承，具有承载能力高，传动平稳，效率显著等特点。螺杆、料桶材质为38CrMoAL/A,氮化处理，噪音低、耐磨、耐腐蚀。料筒冷却采用风冷，加热方式为铸铝加热圈加热。配有全自动温控配电盘，数显智能控温仪表，接触器采用西门子电器。变频调速。

主要技术参数：

螺杆直径：65mm

长径比：30：1

螺杆转速：10-90r/min

电机功率：30Kw

机筒加热功率：22kw

风冷段数5段

最大产量：100kg

3.机头磨具      1套

采用优质模具钢制作，具有生产速度快，均匀，机头压力小等优点。精度高，寿命长。配有快速网装置。

4.高压静电延流机

机头模具挤出的平稳性，其控制方式采用变频调速，可以随意调制所需流量。挤出后的条坯进行高压静电压流延拉伸挤压。有高压静电辊，分离辊组。高压静电辊内通入循环水控制温度，并实行三位移动调整。配有3P冷水机进行水冷却。

主要技术参数：

高压静电辊直径：700

传动电机功率：0.75kw

分离辊直径：200mm

传动电机功率：0.55kw

5.第一次牵引机[第一次预热]    1台

用于带坯流延后的拉伸。该机组由7个预热辊组成，形式为阶梯式，并配有模温机，辊与辊接触面积大，预热效果好，预热采用导热油加热。模温机控制，自锁性传动结构。

主要技术参数：

预热辊直径：200mm

加热功率：12kw

电机功率:4.5kw

牵引速度：1-30m/min

6.烘箱[第二次预热机]   1台

用于第一次牵引后的带坯再预热。

主要技术参数：

长：3500mm

加热功率：16kw

7、第二次牵引机  1台

用于再预热后的二次牵引拉伸，有五个钢辊组成

主要技术参数：

电机功率：7.5kw

牵引线速度：2-80m/min

8、紧张热定型箱        1台

用于二次牵引拉伸的快速热定型，达到理想效果。

主要技术参数：

长：3500mm

加热功率：10kw

风机：0.75kw*2

9、压花机

对快速热定型的带坯表面进行压花，提高强度和摩察力。

压花辊材质为38CrMnAl/A，氮化处理，压花清晰，耐磨性好。

主要技术参数：

电机功率：0.75kw

线速度：2-80m/min

10、第三次牵引   2台

用于热定型后的牵引，由五个钢辊组成，并配有恒温控制站，来控制冷却辊了温度。

主要技术参数：

电机功率：1.5kw

牵引速度：2-80m/min

11、双工位卷取机     1台

用于制品的卷取，中心自动排列卷取。有卷绕轴、卷芯及机架等组成。卷绕轴由电动机、减速机及传动系统组成。

主要技术参数：

卷取长度：根据用户要求卷取

力矩电机：YLJ100-5/6

输出力矩： 5N.M

科美佳包装设备有限公司位于经济发达、交通便捷、人杰地灵的珠江三角洲—深圳市宝安区沙井街道距机场7公里。

本公司专业制造销售PP/PET捆包带生产设备和PP打包带，现有当今最先进的数控机床，加工中心数十台。经过十多年的实践和不断创新积累了丰富的经验，致力于打造和推广行业精品。荣获多项国家知识产权局专利证书。己有数百台设备在国内外行业中稳定运行，并得到了客户的高度好评。

科美佳企业方针：科技为本  美化包装  持续创新  不断改进

经营理念：勤奋负责  真诚合作  高效求精  文明和谐

服务承诺：保用一年  终身维护

本公司的设备具有优质高效、节能环保、美观实用等特点，更能协助贵企业提高生产力，降低成本！

科美佳诚与天下客商互利合作，共同发展，与时俱进！